| ICS | 35.240.01 |
| --- | --- |
| CCS | L 70 |

1502

包头市地方标准

DB 1502/T XXXX—2024

多晶硅区熔用方籽晶通用技术要求

General technology requirements of square seed crystal for polysilicon zone melting

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

包头市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由包头市昆都仑区工业和信息化局提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古通威高纯晶硅有限公司、四川永祥股份有限公司、内蒙古科技大学硅业学院、内蒙古新特硅材料有限公司、包头市检验检测中心。

本文件主要起草人：张习松、慕道焱、侯海波、张霞、靳晓东、李斌、赛华征、李俊明、何宇、王石塄、董宇。

多晶硅区熔用方籽晶通用技术要求

范围

本文件规定了太阳能级多晶硅区熔用方籽晶的技术要求和试验方法。

本文件适用于将晶向为<111>的单晶硅棒开方后按一定厚度切割得到的多晶硅区熔用方籽晶。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 30453 硅材料原生缺陷图谱

术语和定义

GB/T 14264和GB/T 30453界定的术语和定义适用于本文件。

要求

外观

崩边和缺口的数量总数≤1，缺口宽度≤0.2mm，缺口深度≤0.2mm。

圆角数量≤1，圆角弦长c≤2mm。

表面质量要求表面洁净、需抛光（化学）、无沾污、无手印。

规格尺寸

规格尺寸要求见表1.

规格尺寸要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 边长/mm | 5*5*60，或由供需双方商定 |
| 同批次边长偏差/mm | ±0.05mm |

性能

导电性好为N型或供需双方商定。

晶向偏离度＜5°。

间隙氧含量≤1.0*1018 atoms/cm3。

代位碳含量≤5*1017 atoms/cm3。

晶体完整性要求无星行结构、无六角网络、无旋涡、无孔洞和杂质、无杂质条纹。

位错密度≤500个/cm2，且无滑移位错。

试验方法

外观

崩边、缺口、圆角弦长采用游标卡尺或响应精度的仪器进行。

表面质量采用目视法进行。

规格尺寸

边长、厚度检验采用游标卡尺或响应精度的仪器进行。

相邻两边垂直度检验采用万能角度尺或相应精度的量具进行。

性能

导电型号的检验按GB/T 1550的规定进行。

晶向及晶向偏离度检验按GB/T 1555进行或由供需双方协商确定。

间隙氧含量的检验按GB/T 1557 的规定进行。

代位碳含量的检验按GB/T 1558 的规定进行。

位错密度的检验按GB/T 4058 的规定进行或由供需双方协商确定