| ICS | 35.240.01 |
| --- | --- |
| CCS | L 70 |

1502

包头市地方标准

DB 1502/T XXXX—2024

多晶硅用洁净手套技术规范

Clean gloves for polycrystalline silicon

（本草案完成时间：2023.12.20）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

包头市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由包头市昆都仑区工业和信息化局提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古通威高纯晶硅有限公司、四川永祥股份有限公司、内蒙古科技大学硅业学院、内蒙古新特硅材料有限公司、包头市检验检测中心。

本文件主要起草人：张习松、慕道焱、侯海波、张霞、靳晓东、李斌、赛华征、李俊明、丁志军、郝继君。

多晶硅用洁净手套技术规范

范围

本文件规定了多晶硅生产流程、检验过程中，不同工种使用的洁净手套技术要求、外观要求、包装要求、运输、验收、贮存、出场检验单等内容。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29512  手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

外观质量

手套表面无脏污、、油污、 非硅、边角杂乱、线头松动等现象，整体无破损，使用过程无掉渣现象。

技术要求

尺寸

| 尺寸号码 |  |  | 最短长度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 掌围/mm | 手长/mm |  |
| 1 | 190 | 160 | 220 |
| 2 | 196 | 170 | 230 |
| 3 | 201 | 180 | 240 |
| 4 | 205 | 190 | 250 |
| 5 | 210 | 200 | 260 |
| 6 | 213 | 210 | 270 |

技术指标

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级洁净手套 | 金属杂质 | ＜50ppbw |
| 2 | 二级洁净手套 | 金属杂质 | ＜200ppbw |
| 3 | 三级洁净手套 | 金属杂质 | ＜500ppbw |

金属杂质包括：铁、铬、镍、铜、锌、镁、铝、钙、钠、钾。

检验

每批到货需携带出厂检验报告，检验报告包括外观质量、材质情况等。

包装、运输

标志

供方名称；

产品名称；

批号、规格型号；

数量；

小心轻放、防潮等标识。

包装

不同型号的手套需分类包装，标识清楚，手套外包装无破损。

运输

运输时应防止雨淋潮湿，避免污染手套洁净度。

储存

储存于干燥、无油污的环境中，避免阳光直射。

随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

产品合格证，合格证包括以下内容：

- 检验项目及结果；

- 生产批号；

- 检验日期；

- 检验员签章；